4Max Pro - Ajustes en Cura para filamento PLA

Se recomienda imprimir con la tapa superior quitada, para que la temperatura no suba excesivamente.

Recomendado de fábrica

Valores recomendados en el manual del fabricante a partir de los cuales hay que afinar para cada marca de fabricante:

Pestaña Basic

Pestaña Advanced

Pestaña Expert

Notas

En el apartado experto, en el parámetro Z hop hay una pegatina de 0.15 mm tapando el valor de 0.075 mm.

En el fichero de test de la pareja de búhos, que trae la impresora, tiene en el apartado experto el parámetro Z hop de 0.075 mm y Extra Margin a 0 mm.

Ajustes posteriores

Filamento Surreal

Datos filamento

Fabricante PLA: Surreal (www.sFilament.com) Año 2019, comprado por Amazon.

Marca: Surreal Pure PLA 3D, 1,75 mm - 1 Kg spool, Yellow New

Código: 0410PLA002018

Prueba 1

Pareja de buhos.

Cambios:

Ninguno respecto al fichero de test.

Se realiza con la tapa superior puesta.

Resultado:

Temperatura de cama: 60 ºC → La pareja de buhos se despegó de la cama antes de terminar la impresión. Previamente su base se estaba separando de la cama por los bordes.

Los hilillos entre búhos son muy finos, menos que con el PLA de regalo del fabricante, pero todavía existen.

Prueba 2

Pareja de buhos.

Cambios:

Se realiza con la tapa superior puesta.

Bajar la temperatura de la cama de 60 ºC a 50 ºC, que es la temperatura idónea para este material en una impresora Leon3D.

Advanced → Subir Travel speed de 60 mm/s a 200 mm/s, a ver si se minimizan los hilillos.

Resultado:

La base aguantó pegada → Mantener temperatura de cama 50 ºC.

Los hilillos, menos, permanecen.

Prueba 3

Bolígrafo robot 1 y 2, con tapa impresora y sin tapa: No se perciben cambios, siguen los mismos defectos.

Prueba 4

Bolígrafo robot 3.

Infill overlap 1% → 15% → Parece que rellena huecos parte superior soporte herramienta. Perfil grabado como boligrafo1.

Travel speed 200 → 150 mm/s

Prueba 5

Bolígrafo robot 4.

Reduzco velocidad de 150 a 60 mm/s, lo recomendado por el fabricante de la impresora.