# 4Max Pro - Ajustes en Cura para filamento PLA
Se recomienda imprimir con la tapa superior quitada, para que la temperatura no suba excesivamente.
## Recomendado de fábrica
Valores recomendados en el manual del fabricante a partir de los cuales hay que afinar para cada marca de fabricante:
- Pestaña Basic
- Pestaña Advanced
- Pestaña Expert
Notas
- En el apartado experto, en el parámetro Z hop hay una pegatina de 0.15 mm tapando el valor de 0.075 mm.
- En el fichero de test de la pareja de búhos, que trae la impresora, tiene en el apartado experto el parámetro Z hop de 0.075 mm y Extra Margin a 0 mm.
## Ajustes posteriores
### Filamento Surreal
Datos filamento
- Fabricante PLA: Surreal (www.sFilament.com) Año 2019, comprado por Amazon.
- Marca: Surreal Pure PLA 3D, 1,75 mm - 1 Kg spool, Yellow New
- Código: 0410PLA002018
Prueba 1
- Pareja de buhos.
- Cambios:
  - Ninguno respecto al fichero de test.
  - Se realiza con la tapa superior puesta.
- Resultado:
  - Temperatura de cama: 60 ºC → La pareja de buhos se despegó de la cama antes de terminar la impresión. Previamente su base se estaba separando de la cama por los bordes.
  - Los hilillos entre búhos son muy finos, menos que con el PLA de regalo del fabricante, pero todavía existen.
Prueba 2
- Pareja de buhos.
- Cambios:
  - Se realiza con la tapa superior puesta.
  - Bajar la temperatura de la cama de 60 ºC a 50 ºC, que es la temperatura idónea para este material en una impresora Leon3D.
  - Advanced → Subir Travel speed de 60 mm/s a 200 mm/s, a ver si se minimizan los hilillos.
- Resultado:
  - La base aguantó pegada → Mantener temperatura de cama 50 ºC.
  - Los hilillos, menos, permanecen.
Prueba 3
Bolígrafo robot 1 y 2, con tapa impresora y sin tapa: No se perciben cambios, siguen los mismos defectos.
Prueba 4
- Bolígrafo robot 3.
- Infill overlap 1% → 15% → Parece que rellena huecos parte superior soporte herramienta. Perfil grabado como boligrafo1.
- Travel speed 200 → 150 mm/s
Prueba 5
- Bolígrafo robot 4.
- Reduzco velocidad de 150 a 60 mm/s, lo recomendado por el fabricante de la impresora.